| Gruppo | PS Massa |  |  | PS emulsione |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Resa% | Mv | Tg (onset) | Resa% | Mv | Tg (onset) |
| A manca - AIBN (100 mg) + SLS (450 mg) | 11 | 61.977 | 101 °C | 138 | 996.259 | 105°C |
| B doccini + AIBN (250 mg) - SLS (300 mg) | 42 | 17.518 | 97 °C | 85 | 44.158 | 106 °C |
| C venturini - AIBN (100 mg) + SLS (450 mg) | 4 | 91.312 | 102 °C | 125 | 3.166.622 | 105 °C |

Polimerizzazione Polistirene 2023

A Mv frazione (PS massa): 15.305 (prima) frazionato PS massa del gruppo B

B Mv frazione (PS massa): 830 (seconda) grado di polimerizzazione circa 8 (con diverso calcolo circa 3000)

C Mv frazione (PS emulsione): 3.851.073 (prima)